EI 30 à 120

Les conduits seront constitués par projection de laine de laitier classées A1, et marquées, de type FIBROGAINE® fabriquées par la société Projiso ou équivalent, de masse volumique moyenne 230 kg/m3.

Les conduits bénéficieront d’un classement de résistance au feu suivant la norme européenne EN 1366-1 (E, I, S, i ⇄ o).

L’épaisseur de projection sera en fonction du degré de résistance au feu (EI) recherché.

Pour un EI 30 il faudra 71mm de Fibrogaine®

Pour un EI 60 il faudra 71mm de Fgibrogaine®

Pour un EI 90 il faudra 71mm de Fibrogaine®

Pour un EI 120 il faudra 71mm de Fibrogaine®

Les conduits seront supportés par des berceaux constitués de tiges filetées et de cornières en acier (diamètres et dimensions en fonction du degré de résistance au feu recherché et de la section du conduit).

La mise en œuvre sera conforme au procès-verbal de référence et aux recommandations du fabricant.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

# Conduits de ventilation rectangulaires horizontaux par Fibrogaine®

PROJISO