Isolation thermique

La protection thermique des structures sera assurée par un mélange fibreux de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante. Ce mélange aura les propriétés suivantes : classé A1, marqué, imputrescible, inattaquable par les rongeurs et les parasites, non toxique, acermi et avis technique.

Ce système permettra d’éviter les ponts thermiques et ne nécessitera pas de fixations sur les poutres béton et sur la dalle.

Ce produit sera du type FIBREXPAN® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

Les travaux seront exécutés conformément à la Règlementation Thermique 2012, ainsi qu’aux règles de mise en œuvre définies par le DTU 27.1.

.

L’épaisseur de produit sera déterminée par deux facteurs : la résistance thermique demandée (R), et la conductivité thermique du produit (lambda 0 ,038 W /m.K par Acermi).

Les performances thermiques à obtenir sont les suivantes :

. Coefficient de transmission thermique : u = ….. W/(m².K)

. Résistance thermique de l’isolant : R=  ….. (m².K)/W

En conséquence, l’épaisseur de FIBREXPAN® ou équivalent à mettre en œuvre, calculée à partir d’une conductivité thermique de 0,038 W/m.K, est de (R x 0,038) x 1000 = ... mm.

Pour l’application de cette protection, la structure devra être brute de décoffrage, coulée avec des décoffrants de type huile minérale ou émulsion et préalablement traitée avec un primaire d’accrochage type PROJISO FIXO-B® ou PROJISO FIXO-M® de la société Projiso (ou par le primaire du produit équivalent).

Ce revêtement sera projeté, après mise en place, par les entreprises ayant les lots techniques, des suspentes des réseaux de canalisations, de gaines et de câbles électriques. Toutes les reprises de flocage après passage des différents corps d'état sont à prévoir par l'entreprise.

En complément de ce système, une finition complémentaire pourra être réalisée à l’aide d’un durcisseur type PROJISO FIXO-DUR® ou d’un enduit de finition type SIDAIRLESS® (couleur à définir), produits de la société Projiso.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

# Protection Thermique par Fibrexpan®

PROJISO