R 30 à 240

La protection incendie (R) de la  charpente Béton sera assurée par un mélange fibreux à base de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante, avec les propriétés suivantes : imputrescible, non toxique, classé A1 et marqué.

Ce produit sera de type FIRESPRAY® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

L’épaisseur de produit sera déterminée par le degré de résistance au feu (R) exigée.

Pour un R 30 il faudra 21mm de Firespray®

Pour un R 60 il faudra 21mm de Firespray®

Pour un R 90 il faudra 21mm de Firespray®

Pour un R 120 il faudra 29mm de Firespray®

Pour un R 180 il faudra 44mm de Firespray®

Pour un R 240 il faudra 59mm de Firespray®

Pour l’application de cette protection, il faudra au préalable :

- Fixation de fourrures M48 aux semelles inférieures des solives avec un entraxe maximum de 600 mm, avec un plénum de 167mm minimum (Solive plus M48).

- Fixation d’un treillis métallique support d’enduit fixé directement sous les montants M48 avec un recouvrement entre feuilles de 100mm.

La mise en œuvre devra respecter le P.-V. de référence ainsi que les règles définies par le DTU 27.1.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

PROJISO

# Protection au feu des Charpentes Béton par plénum infini réduit par Firespray®