REI 30 à 120

La protection incendie (REI) des planchers en bois sera assurée par un mélange fibreux à base de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante, avec les propriétés suivantes : imputrescible, non toxique, classé A1 et marqué.

Ce produit sera de type FIBROFEU® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

L’épaisseur de produit sera déterminée par le degré de résistance au feu (REI) exigée.

Pour un REI 30 il faudra 24mm de Fibrofeu®

Pour un REI 60 il faudra 33mm de FIbrofeu®

Pour un REI 90 il faudra 54mm de Fibrofeu®

Pour un REI 120 il faudra 80mm de Fibrofeu®

La mise en œuvre devra respecter le P.-V. de référence ainsi que les règles définies par le DTU 27.1.

Pour l’application de cette protection, la pose de feuilles de métal déployé (type Nergalto NG1® ou équivalent) posées perpendiculairement aux solives, et disposées côte à côte avec un recouvrement de 100 mm, est nécessaire.

Si nécessaire, le produit pourra, le cas échéant, recevoir un enduit de finition  type SIDAIRLESS® (couleur à définir), produit de la société Projiso.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

# Protection au feu des planchers bois par Fibrofeu®

PROJISO