REI 120

La protection incendie (REI) des planchers en bois sera assurée par un mélange fibreux à base de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante, avec les propriétés suivantes : imputrescible, non toxique, classé A1 et marqué.

Ce produit sera de type FIRESPRAY® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

# L’épaisseur de produit sera de : Pour un REI 120 il faudra 56mm de Firespray®

La mise en œuvre devra respecter le P.-V. de référence ainsi que les règles définies par le DTU 27.1.

Pour l’application de cette protection, la pose de feuilles de métal déployé posées perpendiculairement aux solives, et disposées côte à côte avec un recouvrement de 100 mm, est nécessaire.

Si nécessaire, le produit pourra, le cas échéant, recevoir un enduit de finition  type SIDAIRLESS® (couleur à définir), produit de la société Projiso.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

Protection au feu des planchers bois par Firespray®

PROJISO