R 30 à 240

La protection incendie (R) des structures en acier sera assurée par un mélange fibreux à base de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante, avec les propriétés suivantes : imputrescible, non toxique, classé A1 et marqué .

Ce produit sera de type FIBROFEU® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

L’épaisseur de produit sera déterminée par le degré de résistance au feu (R) exigée ainsi que par les caractéristiques de la structure en acier à protéger.

La mise en œuvre devra respecter le P.-V. de référence ainsi que les règles définies par le DTU 27.1.

Pour l’application de cette protection, le support devra être brut de laminage, en acier traité par un primaire anticorrosion (alkyde, époxy, époxy riche en zinc, silicate de zinc) ou galvanisé à chaud.

L’application est réalisée sans primaire d’accrochage.

Si nécessaire, le produit pourra, le cas échéant, recevoir un enduit de finition type SIDAIRLESS® (couleur à définir), produit de la société Projiso.

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

# Protection des poutres en acier par Fibrofeu®

PROJISO