R/REI 60 à 240

La protection incendie (R/REI)  des structures en béton sera assurée par un mélange fibreux à base de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante, avec les propriétés suivantes : imputrescible, non toxique, classé A1 et marqué .

Ce produit sera de type FIBROFEU® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

L’épaisseur de produit pour la protection incendie sera déterminée par le degré de résistance au feu (R/REI) exigée et les règles de calcul du comportement au feu des structures béton (Eurocode), ainsi que par les caractéristiques du support (épaisseur du béton, enrobage des aciers).

- Pour Plancher 120mm enrobage 0mm :

- Pour un REI 30 il faudra 14mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 60 il faudra 14mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 90 il faudra 14mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 120 il faudra 14mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 180 il faudra 17mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 240 il faudra 36mm de Fibrofeu®

- Pour Poutres en appuis simples 150mm enrobage 0mm :

- Pour un R 30 il faudra 17mm de Fibrofeu®

- Pour un R 60 il faudra 17mm de Fibrofeu®

- Pour un R 90 il faudra 17mm de Fibrofeu®

- Pour un R 120 il faudra 20mm de Fibrofeu®

- Pour un R 180 il faudra 32mm de Fibrofeu®

- Pour un R 240 il faudra 48mm de Fibrofeu®

- Pour Poutres en appuis continues 150mm enrobage 0mm :

- Pour un R 30 il faudra 17mm de Fibrofeu®

- Pour un R 60 il faudra 17mm de Fibrofeu®

- Pour un R 90 il faudra 17mm de Fibrofeu®

- Pour un R 120 il faudra 17mm de Fibrofeu®

- Pour un R 180 il faudra 20mm de Fibrofeu®

- Pour un R 240 il faudra 48mm de Fibrofeu®

- Pour Voile 130mm enrobage 0mm :

- Pour un REI 30 il faudra 14mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 60 il faudra 14mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 90 il faudra 14mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 120 il faudra 14mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 180 il faudra 33mm de Fibrofeu®

La mise en œuvre devra respecter le P.-V. de référence ainsi que les règles définies par le DTU 27.1.

Pour l’application de cette protection, la structure béton devra être brute de décoffrage, coulée avec des décoffrants de type huile minérale ou émulsion.

Les dispositifs de fixation d’ouvrage à exécuter après la projection seront mis en place et les trémies rebouchées avant la projection afin de reconstituer la continuité du support.

Si nécessaire, le produit pourra, le cas échéant, recevoir un enduit de finition  type SIDAIRLESS® (couleur à définir), produit de la société Projiso.

À défaut, les reprises de flocage après passage des différents corps d'état sont à prévoir par l'entreprise.

À défaut, l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

# Protection au feu des structures en béton par Fibrofeu®

PROJISO